附件3：

4项有色金属行业标准样品成分含量表

| 序号 |  | 标准样 品编号 |  | 名称 |  |  | 编号 | 特 性 |  | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （块） |  | 研制单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al | Si |  | Fe | Cu |  | Mn | Ni | Zn |  |  |  |  |
| 1 |  | YSS044 -2009 |  | 镁合金MgZnCu光谱标准样品 |  |  | E5131 | 标准值（％） |  | 0.0040 | 0.025 |  | 0.0098 | 1.64 |  | 0.967 | 0.0020 | 7.20 | 200 |  | 西南铝业（集团）有限责任公司 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（％） |  | 0.0003 | 0.001 |  | 0.0007 | 0.03 |  | 0.009 | 0.0002 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据组数 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E5132 | 标准值（％） |  | 0.036* | 0.066 |  | 0.0069 | 3.45 |  | 0.361 | 0.00024 | 6.68 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（％） |  |  | 0.002 |  | 0.0008 | 0.04 |  | 0.007 | 0.00006 | 0.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据组数 |  |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E5133 | 标准值（％） |  | 0.205 | 0.144 |  | 0.019* | 2.76 |  | 0.570 | 0.055 | 6.01 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（％） |  | 0.005 | 0.004 |  |  | 0.04 |  | 0.009 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据组数 |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E5134 | 标准值（％） |  | 0.148 | 0.332 |  | 0.019 | 3.71 |  | 0.250 | 0.018 | 5.52 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（％） |  | 0.004 | 0.006 |  |  | 0.05 |  | 0.009 | 0.001 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据组数 |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E5135 | 标准值（％） |  | 0.106 | 0.215 |  | 0.016 | 4.17 |  | 0.133 | 0.0022 | 4.76 | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（％） |  | 0.009 | 0.007 |  | 0.001 | 0.05 |  | 0.002 | 0.0002 | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据组数 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 注： 1、标准偏差为合成标准偏差，即S2= S0 2+SL2+ SW2 2、“*”为参考值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 标准样 品编号 |  | 名称 |  |  |  | 特 性 |  | 元 素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （盒） |  | 研制单位 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au |  |  |  |  | Ag |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | YSS045 -2009 |  | 火试金用铅箔标准样品 |  |  |  | 标准值（g/t） |  | 0.011 |  |  |  |  | 0.313 |  |  |  | 100 |  | 沈阳地质矿产研究所 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标准偏差（g/t） |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数据组数 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准样 品编号 |  | 名称 |  | 编号 | 元 素 |  |  | 特 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量 （瓶） |  | 研制单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 /（µg/mL） |  |  | 不确定度 / % |  |  | 介质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | YSS046 -2009 |  | 等离子体质谱仪用系列标准溶液 （多元素） |  |  | Ce,Dy,Er,Eu,Gd,Ho, La,Lu,Nd,Pr,Sc,Sm, Tb,Th,Tm,Y,Yb |  |  | 10 |  |  | 1.5 |  |  | 5% HNO3 |  |  |  |  | 10 |  | 沈阳地质矿产研究所 |
|  |  |  |  |  |  | Ag,Al,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe, Ga,In,K,li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U, V,Zn |  |  | 10 |  |  | 1.5 |  |  | 5% HNO3 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Au,Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co,Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Sb,Sn, Ti,V, Zn, Zr |  |  | 10 |  |  | 1.5 |  |  | 5% HNO3 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Au,Hf,Ir,Pd,Pt,Rh,Ru, Sb,Sn,Te |  |  | 10 |  |  | 1.1 |  |  | 10% HCl and 1% HNO3 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B,Ge,Mo,Nb,P,Re,S, Si,Ta,Ti,W,Zr |  |  | 10 |  |  | 1.5 |  |  | H2O/tr HF |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Be,Bi,Ce,Co,In,Mg,Ni,Pb,U |  |  | 10 |  |  | 1.2 |  |  | 2% HNO3 |  |  |  |  | 10 |  |  |

| 序号 | 标准样 品编号 | 名称 | 编号 | 元 素 | 特 性 |  |  | 数量 （瓶） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准值（µg/mL） | 不确定度（%） | 介质 |  |  |
| 4 | YSS047 -2009 | 等离子体 质谱仪用 系列标准溶液 （单元素） |  | Al | 1000 | 0.25 | 2% HNO3 | 15 | 沈阳地质矿产 研究所 |
|  |  |  |  | Sb | 1000 | 0.17 | H2O/0.6% Tartaric Acid/tr HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | H3AsO4 • 1/2 H2O | 1000 | 0.17 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | BaCO3 | 1000 | 0.18 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Be4O(C2H3O2)6 | 1000 | 0.15 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Bi | 10 | 1.4 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Cd | 1000 | 0.20 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Ca(NO3)2 | 1000 | 0.15 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Cr(NO3)3 • 9 H2O | 1000 | 0.057 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | CoCO3 | 1000 | 0.24 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Cu | 1000 | 0.19 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | (NH4)2GeF6 | 10 | 1.3 | H2O/tr HF | 15 |  |
|  |  |  |  | Au | 100 | 0.27 | 2% HCl | 15 |  |
|  |  |  |  | In | 10 | 1.4 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Fe(NO3)3 | 1000 | 0.16 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Pb | 1000 | 0.20 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Mg(NO3)2 | 1000 | 0.20 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Mn | 1000 | 0.19 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Hg | 1000 | 0.20 | 10% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Hg | 10 | 1.3 | 2% HNO3 | 15 |  |

| 序号 | 标准样 品编号 | 名称 | 编号 | 元 素 | 特 性 |  |  | 数量 （瓶） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准值（µg/mL） | 不确定度（%） | 介质 |  |  |
| 4 | YSS047 -2009 | 等离子体 质谱仪用 系列标准溶液 （单元素） |  | Mo | 1000 | 0.20 | H2O | 15 | 沈阳地质矿产 研究所 |
|  |  |  |  | Ni | 1000 | 0.29 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | KNO3 | 1000 | 0.15 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | RhCl3 • 3 H2O | 10 | 1.4 | 2% HCl | 15 |  |
|  |  |  |  | Sc2O3 | 10 | 0.9 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Se | 1000 | 0.23 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Ag | 1000 | 0.12 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Na2CO3 | 1000 | 0.17 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Tb4O7 | 10 | 1.3 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | TlNO3 | 1000 | 0.18 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Th(NO3)4 • 4 H2O | 1000 | 0.19 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Sn | 1000 | 0.20 | 1% HNO3/1% HF | 15 |  |
|  |  |  |  | (NH4)2TiF6 | 1000 | 0.18 | H2O/tr HF | 15 |  |
|  |  |  |  | U3O8 | 1000 | 0.17 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | NH4VO3 | 1000 | 0.12 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Y2O3 | 1000 | 0.15 | 2% HNO3 | 15 |  |
|  |  |  |  | Zn | 1000 | 0.13 | 2% HNO3 | 15 |  |