QUALITY PLAN RAW MATERIAL SPECIFICATION

DOLOMITE – LUMPS

| CONTROLLED PARAMETER | ABSOLUTE LIMIT (%) | VARIABILITY (%) |
| --- | --- | --- |

# CHEMICAL  ANALYSIS

| SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO H2O |  2.0  0.5  0.06  30 19.5 < 0.5 | Avg  0.065 |
| --- | --- | --- |

# LUMPS SIZE

Lumps size should be between 40 - 90 mm .

## MINERALOGY

| % HCL insoluble |  0.70 % |  |
| --- | --- | --- |