QUALITY PLAN RAW MATERIAL SPECIFICATION

PROCESSED LIME STONE

| CONTROLLED PARAMETER | ABSOLUTE LIMIT (%) | VARIABILITY (%) |
| --- | --- | --- |

# CHEMICAL ANALYSIS

| SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Ignition Loss (at 1100 oC) |  2.15  0.25  0.08  53.50  1.5  43.6 | AH – 2.00 X ± 0.015% Max Value for X = 0.085 X ± 0.25% Max Value for X = 53.25 |
| --- | --- | --- |

# GRAIN SIZE

| > 2.360 mm | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| > 2.000 mm |  1 % | AH -0.75 % |
| < 0.106 mm |  15 % | AH – 10 % |

## MINERALOGY

| % HCL insoluble Upper grain size for: SiO2 Other insoluble |  1.00 %  0.630 mm  0.300 mm |  |
| --- | --- | --- |

AH – Specification Alarm High                              AL - Specification Alarm Low